	


	매립용(PERMANENT) 

당사의 Z-TYPE SHEET PILE은 광폭으로 설계되어 경제성이 우수하며, 특히 매립용의 경우 차수면적당 공사비가 저렴하고, 확실한 차수특성을 가지므로 제방의 PIPING현상 방지를 위한 연직차수벽, 쓰레기매립장의 침출수 차단을 위한 연직차수벽, 호안, 안벽 등에 주로 사용합니다. 

 

가설용(TEMPORARAY) 

SHEET PILE은 그 자체가 수밀성으로 물막이, 흙막이 공사에 주로 사용되며, 특히 관로가시설, 2열가물막이, 대형구조물 터파기 가시설 등의 경우 경제성 측면에서 우수한 특성을 나타낸다. 

 

재 질 (MATERIAL) 

당사의 강널말뚝(SHEET PILE) 소재는 포항제철에서 생산되는 구조용 고장력강을 사용한다. 

성분
Composition
화학성분
Chemical Composition(%)
기계적성질
Mechanical Properties
재질
Material
C
Mn
P
S
Cu
Ni
항복점
인장강도
연신율
Yield Point kgf/㎟

Tensile Strength kgf/㎟

Elongation ％

N/㎟(MPA)

N/㎟(MPA)

일반구조용강재
SS400
-

-

0.05이하
(Less than)

0.05이하
(Less than)

-

-

25이상
245이상
(More than)
41~52
400~510

17이상
(More than)

일반구조용강재
SS490
-

-

0.05이하
(Less than)

0.05이하
(Less than)

-

-

29이상
285이상
(More than)

50~62
490~610

15이상
(More than)

고강도강
ASTM A 572-50(GR)
(SPC450A)
0.23이하
(Less than)

1.35이하
(Less than)

0.04이하
(Less than)

0.05이하
(Less than)
-

-

35이상
345이상
(More than)

45이상
450이상
(More than)

18이상
(More than)

ASTM A 572-50(GR)
(SPC450)
0.23이하
(Less than)

1.35이하
(Less than)

0.04이하
(Less than)

0.05이하
(Less than)

0.2이상
(More than)

-

내해수강
ASTM A 690
(SPC485A)
0.22이하
(Less than)

0.60~0.90
0.08~0.15

0.05이하
(Less than)

0.5이상
(More than)

-

35이상
345이상
(More than)

49이상
485이상
(More than)

18이상
(More than)

ASTM A 690
(SPC485)
0.22이하
(Less than)

0.60~0.90

0.08~0.15

0.05이하
(Less than)

0.5이상
(More than)

0.40~0.75

치 수 (SIZE) 

[image: image1.png]2 % |5 (Dimension)
N Tope Z-TYPE STEEL SHEET PILING

; - (W gFaes)
— "

T
"
p





형식
TYPE 
치수
SIZE(mm)
강널말뚝 1본당. Per PILE
벽폭 1M.Per Wall Width
단면적
단면2차
모멘트
단면계수
단위중량
단면적
단면2차
모멘트
단면계수
단위중량
T
H
W1
W2
W3
Section Area(㎠)
Moment of Inertia()
Modulus of Section(㎤)
Weight(㎏/m)
Section Area(㎠)
Moment of Inertia
Modulus of Section(㎤)
Weight(㎏/m)
NI-XZ80
8.0

358.0

635

699

1,270

81.7

16,760

900

64.1

128.7

26,500

1,470

100.94

NI-XZ85
8.5

358.5

635

699

1,270

86.8

17,760

960

68.1

136.7

28,100
1,628

107.24

NI-XZ90
9.0

359.0

635

699

1,270

91.9

18,800

1,010

72.1

144.7

29,700

1,700

113.54

NI-XZ95
9.5

359.5

635

699

1,270

97.0

18,830

1,070

76.1

152.8

30,600

1,780

119.84

NI-XZ100
10.0

360.0

635

699

1,270

102.1

20,870

1,120

80.1

160.8

33,000

1,880

126.14

NI-XZ105
10.5

360.5

635

699

1,270

107.2

21,900

1,180

84.1

168.8

34,500

1,910

132.44

코 너 파 일(CORNER PILE) 

[image: image2.png]RIGHT LEFT

et e
(CORNER CORNER
i T3
ERR SHEET PILE 83| JMIE(2HZY 1S e
i — — - -
H [T =
RIGHT ‘
HAND =
w b 4

N2.80,65,50,56. 100,105
ORANG N SOIE

2307

1200





Right Hand
T
H
W
Weight Kg/m
Left Hand
T
H
W
Weight Kg/m
NI-XZ90
9.0

488

547

72.1

NI-XZ90

9.0

460

580

72.1

NI-XZ100
10.0

488

547

80.1

NI-XZ100

10.0

460

580

80.1






 

중량표 / Weight Table 

LENGTH / TYPE

Z-TYPE STEEL SHEET PILING

비고

NI-XZ 80
(64.1㎏/m)

NI-XZ 85
(68.1㎏/m)

NI-XZ 90
(72.1㎏/m)

NI-XZ 95
(76.1㎏/m)

NI-XZ 100
(80.1㎏/m)

NI-XZ 105
(84.1㎏/m)

L = 6.0 m

385

409

433

457

481

505

 

L = 6.5 m

417

443

469

495

521

547

 

L = 7.0 m

449

477

505
533

561

589

 

L = 7.5 m

481

511

541

571

601

631

 

L = 8.0 m

513

545

577

609

641

673

 

L = 8.5 m

545

579

613

647

681

715

 

L = 9.0 m

577

613

649

685

721

757

 

L = 9.5 m

609

647

685

723

761

799

 

L = 10.0 m

641

681

721

761

801

841

 

L = 10.5 m

673

715

757

799

841

883

 

L = 11.0 m

705

749

793

837

881

925

 

L = 11.5 m

737

783

829

875

921

967

 

L = 12.0 m

769

817

865

913

961

1,009

 

L = 12.5 m

801

851

901

951

1,001

1,051

 

L = 13.0 m

833

885

937

989

1,041

1,093

 

L = 13.5 m

865

919

973

1,027

1,081

1,135

 

L = 14.0 m

897

953

1,009

1,065

1,121

1,177

 

L = 14.5 m

929

987

1,045

1,103

1,161

1,219

 

L = 15.0 m

962

1,022

1,082

1,142

1,202

1,262

 

L = 15.5 m

994

1,056

1,118

1,180

1,242

1,304

 

L = 16.0 m

1,026

1,090

1,154

1,218

1,282

1,346

 

L = 16.5 m

1,058

1,124

1,190

1,256

1,322

1,388

 

L = 17.0 m

1,090

1,158

1,226

1,294

1,362

1,430

 

L = 17.5 m

1,122

1,192

1,262

1,332

1,402

1,472

 

L = 18.0 m

1,154

1,226

1,298

1,370

1,442

1,514

 

L = 18.5 m

1,186

1,260

1,334

1,408

1,482

1,556

 

L = 19.0 m

1,218

1,294

1,370

1,446

1,522

1,598

 

L = 19.5 m

1,250

1,328

1,406

1,484

1,562

1,640

 

L = 20.0 m

1,282

1,362

1,442

1,522

1,602

1,682

 

L = 20.5 m

1,314

1,396

1,478

1,560

1,642

1,724

 

L = 21.0 m

1,346

1,430

1,514

1,598

1,682

1,766

 

L = 21.5 m

1,378

1,464

1,550

1,636

1,722

1,808

 

L = 22.0 m

1,410

1,498

1,586

1,674

1,762

1,850

 

L = 22.5 m

1,442

1,532

1,622

1,712

1,802

1,892

 

L = 23.0 m

1,474

1,566

1,658

1,750

1,842

1,934

 

L = 23.5 m

1,506

1,600

1,694

1,788

1,882

1,976

 

L = 24.0 m

1,538

1,634

1,730

1,826

1,922

2,018

 

L = 24.5 m

1,570

1,668

1,766

1,864

1,962

2,060

 

L = 25.0 m

1,603

1,703

1,803

1,903

2,003

2,103

 






 



	 


	[image: image5.png](0 742 % =% ( Concept & Feature )






	

N.I tech의 SHEET PILE소재는 ASTM A 572-50(고강도강), SS400(일반구조용강)과 같은 재질로 제조되며, ASTM A690과 같은 내해수강 재질도 제조가능하다. 





	[image: image6.png]coleE T Aoy

s
Ao Shae Pl

s ez

(Cold e Formee SestPing

QK (Water Front Structure)




	[image: image7.png]





	재질이 균일하며 단면성능이 높다. 

	-
	소재는 POSCO에서 생산된 열연강대를 사용하며, 연속 냉간 ROLL성형기에 의해 제품을 생산하므로 재질이 균일하며 단면성능이 높다. 

	시공이 용이하며, 공기를 단축시킬 수 있다. 

	-
	강도가 높고 경량이기 때문에 취급이 간편하며 적은 인원으로 신속하게 시공이 가능하기 때문에 공기를 현저히 단축시킬수 있다 

	경제적이다. 

	-
	단면성능이 뛰어나고, 시공이 간편하여 작업능률이 높으며, 반복사용이 가능하기 때문에 매우 경제적이다. 

	종류가 풍부하다. 

	-
	종류가 풍부하므로 용도 목적에 맞는 최적의 형상을 선택할 수 있다. 


	[image: image8.png]0 MZ 8= X AIBAR (Usage & Operration Case )






	

[image: image9.png]


영구구조물용(PERMANENT) 




하천제방의 PIPING 방지용 및 쓰레기매립장, 회사장 등의 연직차수벽 호안, 안벽, 구조물 합벽 등

※ 당사에서 제공하는 ASTM A690(내해수강) 재질 사용 시 일반구조용 강재에 비해 2~3배의 부식저항력을 가지므로 해수침투지구의 영구구조물 시공시 우수한 특성을 가짐.

 

[image: image10.png]


시공사례



[image: image11.png]


   임진강 석장천 노곡제 제방보강공사 
[image: image12.png]






[image: image13.png]


   서울시 탄천 제방보강공사 
[image: image14.png]






[image: image15.png]


   서울시 성내천 제방보강공사 
[image: image16.png]






[image: image17.png]


   낙동강 신성제 수해복구공사 
[image: image18.png]






[image: image19.png]


   경북 의성 위천제방 수해복구공사 
[image: image20.png]












	[image: image22.png]


   경북 상주 분황제외 2개소 수해복구 공사 

	[image: image23.png]





	
	


	
[image: image24.png]


   경기도 연천 청산 매립지정비사업 
[image: image25.png]




	


	[image: image26.png]


   경북 성주권 생활폐기물 처리시설공사 
[image: image27.png]




	


	
[image: image28.png]


   충남 태안화력 제1회사장 보강공사 
[image: image29.png]




	


	
[image: image30.png]


   강원도 철원 토교 저수지 개보수 사업 
[image: image31.png]




	



	


