	■U형강판의 형상


[image: image1.png]L |
] I o T K
TSPIL Ll - Tsp-1l4 | - T3p-1w |
T I I :
kil
TSP L g . Top-tmma | - Tshmw |
. L
| 2 El
Topy Toems B VAR
. L
il

Tep-yL 200

sa0-





	■단면 성능


	형식
	치수
	강판1매당
	벽폭1m당

	
	유효
폭
W
mm
	유효
높이
H
mm
	두께
t
mm
	단면적
cm2
	단면2차
모멘트
cm4
	단면
계수
cm3
	단위
질량
kg/m
	단면적
cm2/m
	단면2차
모멘트
cm4/m
	단면
계수
cm3/m
	단위
질량
kg/m2

	TSP-II
	400
	100
	10.5
	61.18
	1,240
	152
	48.0
	153.0
	8,740
	874
	120

	TSP-IIA
	400
	120
	9.2
	55.01
	1,460
	160
	43.2
	137.5
	10,600
	880
	108

	TSP-IIW
	600
	130
	10.3
	78.70
	2,110
	203
	61.8
	131.2
	13,000
	1,000
	103

	TSP-III
	400
	125
	13.0
	76.42
	2,220
	223
	60.0
	191.0
	16,800
	1,340
	150

	TSP-IIIA
	400
	150
	13.1
	74.40
	2,790
	250
	58.4
	186.0
	22,800
	1,520
	146

	TSP-IIIW
	600
	180
	13.4
	103.9
	5,220
	376
	81.6
	173.2
	32,400
	1,800
	136

	TSP-IV
	400
	170
	15.5
	96.99
	4,670
	362
	76.1
	242.5
	38,600
	2,270
	190

	TSP-IVA
	400
	185
	16.1
	94.21
	5,300
	400
	74.0
	235.5
	41,600
	2,250
	185

	TSP-IVW
	600
	210
	18.0
	135.3
	8,630
	539
	106
	225.5
	56,700
	2,700
	177

	TSP-ⅤL
	500
	200
	24.3
	133.8
	7,960
	520
	105
	267.6
	63,000
	3,150
	210


	■화학 성분
	(단위%)


	규격

	C

	Si

	Mn

	P

	S

	프리 질소(주)


	JIS

	종류의 기호

						
	A5528

	SY295

	---

	---

	---

	0.040이하

	0.040이하

	---


		SY390

	---

	---

	---

	0.040이하

	0.040이하

	---


	A5523

	SYW295

	0.18이하

	0.55이하

	1.50이하

	0.040이하

	0.040이하

	0.0060이하


		SYW390

	0.18이하

	0.55이하

	1.50이하

	0.040이하

	0.040이하

	0.0060이하



	(주)0.0060%를 넘어0.0100%이하의 강재에 대해 ,3%의 폐해를 준 후 ,250℃그리고 1시간 보관 유지한 시험편으로　폐해 시효 샤르피 충격 시험을 실시해 , 그 결과가 이하의 샤르피 흡수 에너지의 겉(표)를 만족하면 ,이것에 옮겨놓아도 괜찮다. 
비고　1. 필요에 따라서 , 상표 이외의 합금 원소를 첨가할 수 있다. 
　　　　2. 프리 질소량의 값은 , 전 질소량에 옮겨놓아도 괜찮다. 



	■탄소 당량(JIS　A　5523　에 적용)


	종류의 기호

탄소 당량　%

SYW295

0.44이하

SYW390

0.46이하



	탄소 당량(%) = C + (Mn/6) + (Si/24) + (Ni/40) + (Cr/5) + (Mo/4) + (V/14)


	■샤르피 흡수 에너지(JIS　A　5523　에 적용)


	종류의 기호
	시험 온도
℃
	샤르피 흡수
에너지
J 
	시험편

	SYW295
	0
	43이상
	V 넛치
압연 방향

	SYW390
	0
	43이상
	


	■기계적 성질


	종류의
기호
	항복점 또는 내력
N/mm2
	인장 힘
N/mm2
	성장
%
	비고

	SY295
	295이상
	490이상
	17이상
	시험편은
JIS 1A호 또는4호

	SY390
	390이상
	540이상
	15이상
	

	SYW295
	295이상
	490이상
	17이상
	

	SYW390
	390이상
	540이상
	15이상
	


	■치수 허용차이


	항목

	JIS 허용차이

	ⅡW·ⅢW·ⅣW의 허용차


	폭

	＋10mm
－5mm

	+6mm
-5mm


	높이

	±4%

	±4%


	두께

	10mm미만

	±1.0mm

	+1.0mm
-0.3mm


		10mm이상16mm미만

	±1.2mm

	+1.2mm
-0.3mm


		16mm이상

	±1.5mm

	+1.5mm
-0.3mm


	길이

	＋규정하지 않고
0

	＋규정하지 않고
0


	구불거려

	길이10m이하

	전체 길이(m)×0.12%이하

	전체 길이(m)×0.1%이하
최대20mm


		길이10m를 넘는 것

	(전체 길이 -10m)×0.10%
＋12mm이하

	
	젖혀져

	길이10m이하

	전체 길이(m)×0.25%이하

	전체 길이(m)×0.2%이하
최대20mm


		길이10m를 넘는 것

	(전체 길이 -10m)×0.20%
＋25mm이하

	
	단면의 직각 절단차

	폭의4%이하

	폭4%이하


	전폭차이

	규정 없음

	단부1m이내에서 전폭의
최대와 최소의 차이가4mm이하


	단 곡선

	규정 없음

	단부로부터1m의 현측 측정치 , 혹은
접선측 측정치의 것1/2으로 ,1.5mm이하



	비고
1. 폭·높이의 허용차이는 , 전폭·전 높이에 적용한다. 
2. 곡선은 , 야이타벽에 대해서 평행 방향 , 휘어진 상태는 야이타벽에 대해서 직각 방향으로 한다. 




